Aktuali akreditavimo sritis ir metodų SVP

| Bandomasis objektas | Tikrinamos charakteristikos | Normatyvinio dokumento, nustatančio bandymų metodus, žymuo ir leidimo metai | Metodo tipas, principas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Pluoštai, siūlai, audiniai, megztos medžiagos, neaustinės medžiagos | Pluoštinė sudėtis (dviejų komponentų mišinių) | LST EN ISO 1833-1: 2020, B priedas (rankinis atskyrimas) Reglamentas (ES) Nr. 1007/2011, VIII priedas, 2 skyrius | Rankinis atskyrimas, gravimetrija |
|  |  | LST EN ISO 1833-4: 2023 Reglamentas (ES) Nr. 1007/2011, VIII priedas, 2 skyrius. 2 metodas | Cheminis atskyrimas, gravimetrija |
|  |  | LST EN ISO 1833-7: 2017 Reglamentas (ES) Nr. 1007/2011, VIII priedas, 2 skyrius. 4 metodas | Cheminis atskyrimas, gravimetrija |
|  |  | LST EN ISO 1833-11: 2017 Reglamentas (ES) Nr. 1007/2011, VIII priedas, 2 skyrius. 7 metodas | Cheminis atskyrimas, gravimetrija |
|  |  | LST EN ISO 1833-12: 2020 Reglamentas (ES) Nr. 1007/2011, VIII priedas, 2 skyrius. 8 metodas | Cheminis atskyrimas, gravimetrija |
|  | Pluoštinė sudėtis (trijų komponentų mišinių) | LST EN ISO 1833-2:2020 Reglamentas (ES) Nr. 1007/2011, VIII priedas, 3 skyrius | Rankinis arba cheminis atskyrimas, gravimetrija |
|  | Pluoštinė sudėtis (vienpluoštės tekstilės medžiagos) | ISO/TR 11827: 2012, p. 7.1.1, 7.2.1, 7.4 | Kokybinė analizė (mikroskopinė analizė, tirpinimas, deginimas) |
| Pluoštai, siūlai, audiniai, megztos medžiagos, neaustinės medžiagos | Spalvos atsparumas sausajam valymui | LST EN ISO 105–D01: 2010 | Sausas valymas, kolorimetrija |
|  | Spalvos atsparumas vandeniui | LST EN ISO 105–E01: 2013 | Apdorojimas vandeniu, kolorimetrija |
|  | Spalvos atsparumas prakaitui | LST EN ISO 105–E04: 2013 | Apdorojimas dirbtiniu prakaitu, kolorimetrija |
|  | Spalvos atsparumas trinčiai | LST EN ISO 105–X12: 2016, išskyrus 4.1.1 p. | Trinties bandymas, kolorimetrija |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pluoštai, siūlai, audiniai, megztos medžiagos, neaustinės medžiagos | Nusidažymo atsparumas skalbimui | #### LST EN ISO 105–C06: 2010, išskyrus 2 lentelės bandymus Nr. D3S, D3M, E1S ir E2S | Skalbimas, kolorimetrija |
|  | Spalvos atsparumas dirbtinei šviesai. Ksenono bandymas | LST EN ISO 105-B02: 2014 | Kolorimetrija, ksenono bandymas |
| Audiniai, megztos medžiagos, neaustinės medžiagos | Paviršiaus spalvos parametrai | ### LST EN ISO 105–J01: 2000 | Spektrofotometrija |
|  | Spalvų skirtumas | ### LST EN ISO 105–J03: 2010 |  |
| Fluorescencinės medžiagos skirtos gerai matomai aprangai | CIE spalvių koordinatės – x, y Skaisčio faktorius | ### LST EN ISO 20471:2013, 7.2 p. |  |
| Audiniai, megztos medžiagos, neaustinės medžiagos, drabužiai ir kiti tekstilės gaminiai | Matmenų pokytis išskalbus ir išdžiovinus | ##### LST EN ISO 5077: 2008 | Matmenų matavimas |
|  | Buitinio skalbimo ir džiovinimo procedūros | ##### LST EN ISO 6330: 2022, išskyrus džiovinimo procedūrą su presu (E) ir skalbimo procedūras M | Buitinio skalbimo ir džiovinimo procedūra |
| Audiniai, megztos medžiagos, neaustinės medžiagos | Paviršinis tankis | LST EN 12127: 1999 ##### LST ISO 3801:1998, 5 metodas | Gravimetrija ir skaičiavimai |
| Audiniai, megztinės medžiagos, neaustinės medžiagos | Atsparumas dilinimui | LST EN ISO 12947-2:2017 | Dėvėjimo poveikio imitavimas ir vizualus įvertinimas |
| Audiniai, tamprūs audiniai ir megztos medžiagos | Didžiausioji jėga ir pailgėjimas esant šiai jėgai | LST EN ISO 13934–1: 2013 | Tempimo bandymas |
| Guma ir plastiku padengtos medžiagos | Tempiamasis stipris ir trūkstamasis pailgėjimas | LST EN ISO 1421: 2017 |  |
| Guma arba plastiku padengtos medžiagos | Plyšimo jėga | LST EN ISO 4674–1: 2017 | Plėšimo bandymas |
| Audiniai, neaustinės medžiagos |  | LST EN ISO 13937-2: 2001 |  |
| Audiniai ir kitais būdais pagamintos tekstilės medžiagos | Didžiausioji jėga iki siūlei nutrūkstant | LST EN ISO 13935-2: 2026 | Tempimo bandymas |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Plokščios tekstilės medžiagos (audiniai, megztinės medžiagos, neaustinės medžiagos) | Atsparumas vandens skverbimuisi | LST EN ISO 811:2018, tik esant daugiau kaip 1m vandens stulpelio | Hidrostatinio slėgio bandymas |
| Tekstilės medžiagos | Šiluminė varža | ## LST EN ISO 11092: 2026 | Šiluminės varžos matavimas |
| Tekstilės medžiagos ir tekstilės kompozicijos | Riboto liepsnos plitimo charakteristikos | ## LST EN ISO 15025: 2017 | Deginimas |
| Tekstilės medžiagos | Savitoji paviršinė varža | ## LST EN 1149-1:2006 | Paviršinės varžos matavimas |
| Tekstilės medžiagos | Polinkis pūkuotis, pumpuruotis ar veltis | ## LST EN ISO 12945-2: 2021 | Dėvėjimo poveikio imitavimas ir vizualus įvertinimas |
| Audiniai, megztos medžiagos, neaustinės medžiagos, drabužiai ir kiti tekstilės gaminiai | Laidumas orui | ### LST EN ISO 9237:1997 | Oro srauto debito matavimas |

Patvirtinimo data:   2026.08.17